工程联系单

工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目 编号：WFGF-JLLD-16-001

致： 山东电力建设第三工程公司

抄送：山东天恩综合能源有限公司

主题：关于进场支架材料质量事宜：

内容：

于2016年3月11日至2016年3月25日进场支架材料，根据《金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及实验方法》（GB/T13912-2002)对支架材料验收标准，经业主方材料员及我方监理材料员发现，进场部分支架材料存在表面不均匀、粗糙、有锌渣、锌瘤，以及在吊运过程中造成镀锌层脱落、变形现象。希望贵公司做出以下几点：

在装车之前，严格要求供货厂家把好质量检查大关，不合格产品严禁装车，运入施工现场；

在装货卸货时，提前将支架材料做好相应的防护措施，做到轻拿轻放，防止镀锌层脱落、变形；

在支架进入施工现场后，加大支架材料检查力度，将不合格产品，安排专人进行挑选，并立即清出现场；同时，为避免出现遗漏现象，要求施工人员安装时，检查材料，不合格产品不准使用；

若检查中发现批量不合格支架材料已安装，在更换整改时造成的工期延误，业主方及我方监理将对贵公司采取相应的处罚。

监理项目部（章）：

专业监理工程师：

日 期：
填报说明：本表一式4份，报送天恩总公司、报送业主单位、施工单位、监理单位各一份。