旁站监理记录表

工程名称：奥瑟亚（嘉兴）秀洲区2.52MW分布式光伏电站工程　 编号：　4

| 日期及气候：2015. 07.24 晴 | 工程地点：嘉兴科瑞特照明厂区 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：科瑞特照明厂区箱变基础1#浇筑 |  |
| 旁站监理开始时间：14：30 | 旁站监理结束时间：16：30 |
| 施工情况： 首先由南京南瑞施工队队长在现场做施工技术交底，落实安全措施。准备测量的工器具，进行人员分工。然后开始工作。向支架箱变基础模具内放置钢筋圈梁、浇筑水泥。 1）检查箱变基础的大小是否符合规范2）检查检查钢筋数量和粗细是否有腐蚀情况。 3）检查箱变基础浇筑的方式以及混凝土型号 4）检查预埋圈梁位置和深度。 |  |
| 监理情况： 监理现场进行旁站，检测结果如下： - 箱变基础大小符合图纸要求。 - 水泥沙石搅拌充分均匀。 - 内置钢筋数量大小，符合图纸设计要求。 - 水泥墩浇筑方式符合设计要求，找平、振捣均匀。 |  |
| 发现问题： 箱变模具在混凝土浇筑的过程中发生变形，部分基础表面不平整。 |  |
| 处理意见： 箱变基础表面有用施工用具对其磨平处理。 |  |
| 备注： 现场建立旁站记录照片（详见附件：1） |  |
| 承包单位： 项目经理部： 质检员（签字）： 年 月 日 | 监理单位： 项目监理机构： 旁站监理人员（签字）： 年 月 日 |

附件：1