旁站监理记录表

工程名称： 福海县埃菲生并网光伏发电项目                         编号:JZLB8-

| 日期及气候：2015.9.6 晴18~37℃ | 施工地点：主控室施工现场 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：主控室24根立柱混凝土浇筑 |  |
| 旁站监理开始时间：2015.9.6 08：00 | 旁站监理结束时间：2015.9.6 15：00 |
| 施工情况：本次施工是主控室24根立柱混凝土浇筑。 1、现场使用为商砼，用泵车进行浇筑。 2、人员：质检员1人，技术员1人，安全员1人，混凝土工25人，木工2人。 3、一台4米长的振动棒。 |  |
| 监理情况： 对商砼为C30的出厂合格证及检测报告进行确认，8点00分混凝土浇筑开始，浇筑15点00分进行塌落度测量为162mm，浇筑正常，无漏振现像，对混泥土的配合比进行确认，现场监督同条件试块做了一组,标注养护试块一组。 |  |
| 发现问题：个别地方有胀模现象 |  |
| 处理意见：要求施工方及时进行修复 |  |
| 备注（包括处理结果）： |  |
| 承包单位： 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：福海县埃菲生并网光伏发电项目项目监理部 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

旁站监理记录表

工程名称： 福海县埃菲生并网光伏发电项目                         编号:JZLB8-

| 日期及气候：2015.9.10 晴12~36℃ | 施工地点：综合楼施工现场 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：综合楼墙体26根立柱混凝土浇筑 |  |
| 旁站监理开始时间：2015.9.10 08：15 | 旁站监理结束时间：2015.9.10 14：00 |
| 施工情况：本次施工是主控室24根立柱混凝土浇筑。 1、现场使用为商砼，用泵车进行浇筑。 2、人员：质检员1人，技术员1人，安全员1人，混凝土工25人，木工2人。 3、一台4米长的振动棒。 |  |
| 监理情况： 对商砼为C30的出厂合格证及检测报告进行确认，8点15分混凝土浇筑开始，浇筑14点00分进行塌落度测量为162mm，浇筑正常，无漏振现像，对混泥土的配合比进行确认，现场监督同条件试块做了一组,标注养护试块一组。 |  |
| 发现问题：个别地方有胀模现象 |  |
| 处理意见：要求施工方及时进行修复 |  |
| 备注（包括处理结果）： |  |
| 承包单位： 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：福海县埃菲生并网光伏发电项目项目监理部 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |