旁站监理记录表

表号： DJS-B12

工程名称：泰安泰广东平16MW分布式屋顶光伏发电项目     编号：

| 日期及气候：2015.11.12 晴 | 工程地点：东顺厂区配电房 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：地基混凝土浇筑 |  |
| 旁站监理开始时间：13:00 | 旁站监理结束时间：16:00 |
| 施工情况：项目施工人员10人，特殊工种人员执证上岗。机械试运行正常，钢筋工看钢筋，木工看模人员平均分配。采用商品混凝土混凝土等级为：C30. |  |
| 监理情况：1.检查商品混凝土资料齐全，符合要求。 2.抽测混凝土塌落度为：14,15,16，符合要求。 3.检查混凝土振捣情况：振动棒能做到快插慢拔，振捣间距为50cm，符合要求。 4.检查钢筋位移及保护厚度偏差在规范允许范围内。 |  |
| 发现问题： 无 |  |
| 处理意见： 无 |  |
| 备注： |  |
| 项目部： 质检员： 年 月 日 | 项目监理部： 旁站监理人员： 年 月 日 |

本表由项目监理部填写，项目监理部存  份