**旁站监理记录表**

 工程名称：宁夏银星能源银星一井矿产压覆区30MWp光伏电站项目 编号:GFDZJBKPZ-04

|  |  |
| --- | --- |
| 日期及气候：2016.05.01 阴3-16℃ | 施工地点：光伏区12#13#方阵 |
| 旁站监理的部位或工序：光伏区12#13#方阵桩基础浇筑 |
| 旁站监理开始时间：2016.05.01 8：12 | 旁站监理结束时间：2016.05.01 18：42 |
| 施工情况：：施工情况：本次施工的是光伏支架基础200立方C30的混凝土浇筑。 1、机悈：铲车9，灌车20辆，发电机6，振动棒6台。 2、人员：质检员1人，技术员1人，安全员1人，混凝土人员：70人。 3、C30混凝土配合比满足设计要求。 4、人员、机械能够满足现场施工的需要。 |
| 监理情况： 1、8点10分混凝土浇筑开始，首先查看了基础混凝土施工技术及安全交底，落实安全措施均已到位，浇筑19点50分进行塌落度测量为180mm，对混泥土的配合比进行确认，浇筑正常。2、天气风沙较大，能见度低，要求大型施工机具注意避让。3、模板内部刷油不均匀，要求整改。 |
| 发现问题：无 |
| 处理意见：无 |
| 备注（包括处理结果）：无  |
| 承包单位： 质 检 员：  日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：宁夏银星能源银星一井矿产压覆区30MWp光伏电站项目 项目监理部旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |