**旁站监理记录表**

工程名称：宁夏银星能源银星一井矿产压覆区30MWp光伏电站项目 编号:GFDZJBKPZ-12

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期及气候：：2016.05.08 阴8-22℃ | | 施工地点：配电楼 |
| 旁站监理的部位或工序：配电楼屋顶和板梁浇筑 | | |
| 旁站监理开始时间：2016.05.08 19：10 | | 旁站监理结束时间：2016.05.09 01：00 |
| 施工情况：本次施工的是变电楼屋顶和板梁浇筑69立方C30的混凝土。  1、机悈：灌车7辆，泵车1辆，振动棒1台、自拌搅拌机1辆，料车1辆。  2、人员：质检员1人，技术员1人，安全员1人，混凝土工人7人。  3、C30混凝土配合比满足设计要求。  4、 人员、机械能够满足现场施工的需要。 | | |
| 监理情况：  1、专监进行对钢筋加固确认，现场指导再次落实。  2、机具、人员到位， 总代检验合格。  3、19点27分混凝土浇筑开始，浇筑23点00分进行塌落度测量为180mm，，对混凝土的配合比进行确认。 | | |
| 发现问题：塌落度太小，现场进行罐车加水搅拌。  施工人员慌乱，振捣力度过小。 | | |
| 处理意见：加大振捣次数。  现场进行罐车加水搅拌。 | | |
| 备注（包括处理结果）：无 | | |
| 承包单位：  质 检 员：    日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：宁夏银星能源银星一井矿产压覆区30MWp光伏电站项目 项目监理部  旁站监理人员：  日 期： 年 月 日 | |