A.0.6

旁站记录表

工程名称：浙江翔鹰门窗有限公司2699.29KW分布式光伏发电项目

编号：SXJH-PZJL-20161222

| 日期及气候：2016年12月22日 天气：晴 温度：8℃-15℃ | 施工单位：中机国能浙江工程有限公司 |
| --- | --- |
| 旁站的部位和工序： 浙江翔鹰门窗有限公司2699.29KW分布式光伏发电项目箱变逆变基础垫层浇筑 |  |
| 旁站开始时间：2016.12.22 9:00 | 旁站结束时间：2016.12.22 11:30 |
| 施工情况： - 人员配备：4人，满足现场施工需要； - 材料供应：准备充分； - 现场布置: 符合作业指导书规定要求； - 混泥土搅拌、捣固、下料：机械搅拌、机械振捣； - 安全文明措施：措施到位，在现场得到执行； - 现场作业是否符合施工技术措施：符合； - 监理情况: - 检查施工单位机械人员配置情况符合要求； - 对进场混凝土厂家进行资质确认； - 对进场混凝土做塌落度试验、抗渗等级，符合要求； - 混凝土浇筑部位符合要求； |  |
| 发现问题及处理情： 施工人员未佩戴安全帽，已提出整改； |  |
| 旁站监理人员（签字）：王瑞平 2016 年 12 月 22 日 |  |

箱变逆变基础浇筑现场：