旁站监理记录表

工程名称：溧阳时代新能源一期5.04MWp分布式光伏电站项目 编号：002

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期及天气：2017年12月10日 多云0/13oC | 施工单位：江苏启安建设集团有限公司 | |
| 旁站监理的部位或工序：相变1、2、4埑层圈梁浇筑 | | |
| 旁站监理开始时间：13；50 | | 旁站监理结束时间：16：30 |
| 旁站的关键部位、关键工序施工情况：  现场技术管理人员1人，安全管理人员1人，木工1人钢筋工1人.振捣手1人，工人员4人。施工现场砼车一辆振动棒2台，商品砼。  钢筋底部清理。  监理情况；  施工现场检查钢筋绑扎锚固长度，规格型号箍筋间距。查看商品砼，坍落度130-150mm查看砼配合比C25并要求施工单位现场做试块一组，振捣密实。 | | |
| 发现的问题及处理情况：  无 | | |
| 旁站监理人员（签字）： 李士中 2017年 12 月 10 日 | | |