JZLB8  旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称： 无锡金溢达威孚二期车棚1.09兆瓦光伏电站                编号：005

| 日期及气候：2017年11月18日 天气：阴 温度 6～12℃ |  | 工程地点：无锡威孚车棚 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：车棚钢柱基础浇筑砼 |  |  |  |
| 旁站监理开始时间：7：30 | 旁站监理结束时间：16：00 |  |  |
| 旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、模板安装情况： 合格 ，模板支架是否牢固：是√，否□；混凝土浇筑前模板内（基底表面）是否有杂物：是□，否√。 2、钢筋绑扎情况： 合格 ，预埋件的数量及安装位置是否正确：是√，否□；钢筋保护层垫块是否符合要求：是√，否□； 有无钢筋紧贴模板情况：有□，无√。 3、混凝土搅拌方式：自拌□，商砼√；混凝土标号： C30 ；混凝土类型： 普通砼 ； 4、混凝土输送方式：混凝土输送泵□，混凝土泵车□，料斗√，溜槽□，混凝土布料机□； 5、混凝土振捣方式：插入式振捣器√，平板振捣器□，外部振捣器□；振捣情况： 良好 6、混凝土浇筑方量： 20m³ 。是否见证抽取混凝土试块：是√，否□；混凝土试块标养 1 组；同条件养护 组；试块编号： 001 7、混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间是否超过混凝土的初凝时间：是□，否√； 8、混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致：是√，否□； 9、是否属于大体积混凝土浇筑：是□，否√；其测温方式、外部保温、内部降温等措施是否按施工方案落实：是 □， 否□。 10、施工缝、后浇带留设及处理是否正确； 是□， 否□。 11、 混凝土浇筑过程中，钢筋骨架是否有被踩变形现象：有□，无√，是否修复；是□，否□；有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生： 有□，无√；若发生是否采取有效措施整治：是□，否□。 12、混凝土的厚度、表面平整度是否满足要求： 是√， 否□。 13、施工机具、设备是否完好、运转是否正常：是√，否□；安全员、质检员、试验验员、工长是否到位：是√，否□。 14、是否夜间施工是□，否√；照明是否充足：是□，否□； 15、其他： |  |  |  |
| 发现问题： |  |  |  |
| 处理意见： |  |  |  |
| 备 注： |  |  |  |
| 施工项目部： 上海华声电气 质 检 员： 陈明礼 日 期： 2017 年 11月 18 日 |  |  | 监理项目部： 常州正衡监理 旁站监理人员： 朱健康 日 期：2017年11月 18 日 |

注  本表由监理项目部填写，监理项目部存  1  份。

JZLB8  旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称： 海兴县雄晖能源有限公司50兆瓦光伏电站                 编号：002

| 日期及气候：2017年4月16日 天气：多云 温度 25～15℃ |  | 工程地点：河北省海兴县高湾镇孔庄子村 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：二队桩基础浇筑砼 |  |  |  |
| 旁站监理开始时间：7：00 | 旁站监理结束时间：16：00 |  |  |
| 旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、模板安装情况： 合格 ，模板支架是否牢固：是√，否□；混凝土浇筑前模板内（基底表面）是否有杂物：是□，否√。 2、钢筋绑扎情况： 合格 ，预埋件的数量及安装位置是否正确：是√，否□；钢筋保护层垫块是否符合要求：是√，否□； 有无钢筋紧贴模板情况：有□，无√。 3、混凝土搅拌方式：自拌□，商砼√；混凝土标号： C30 ；混凝土类型： 普通砼 ； 4、混凝土输送方式：混凝土输送泵□，混凝土泵车□，料斗√，溜槽□，混凝土布料机□； 5、混凝土振捣方式：插入式振捣器√，平板振捣器□，外部振捣器□；振捣情况： 良好 6、混凝土浇筑方量： 10m³ 。是否见证抽取混凝土试块：是√，否□；混凝土试块标养 1 组；同条件养护 组；试块编号： 002 7、混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间是否超过混凝土的初凝时间：是□，否√； 8、混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致：是√，否□； 9、是否属于大体积混凝土浇筑：是□，否√；其测温方式、外部保温、内部降温等措施是否按施工方案落实：是 □， 否□。 10、施工缝、后浇带留设及处理是否正确； 是□， 否□。 11、 混凝土浇筑过程中，钢筋骨架是否有被踩变形现象：有□，无√，是否修复；是□，否□；有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生： 有□，无√；若发生是否采取有效措施整治：是□，否□。 12、混凝土的厚度、表面平整度是否满足要求： 是√， 否□。 13、施工机具、设备是否完好、运转是否正常：是√，否□；安全员、质检员、试验验员、工长是否到位：是√，否□。 14、是否夜间施工是□，否√；照明是否充足：是□，否□； 15、其他： |  |  |  |
| 发现问题：无 |  |  |  |
| 处理意见：无 |  |  |  |
| 备 注： |  |  |  |
| 施工项目部： 西北咨询 质 检 员： 日 期： 2017 年 04月 16 日 |  |  | 监理项目部： 常州正衡监理 旁站监理人员： 日 期：2017年04月 16 日 |

注  本表由监理项目部填写，监理项目部存  1  份。