旁站监理记录表

工程名称：江苏保捷锻压分布式光伏发电项目                                 编号：ZHJL-PZJL-001

| 日期及气候：2021年12月27日 晴-3至1℃ | 施工单位：江苏天力建设集团有限公司 |  |
| --- | --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：配电房基础浇筑 |  |  |
| 旁站监理开始时间：2021.12.27 7:30 |  | 旁站监理结束时间：2021.12.27 11:30 |
| 旁站的关键部位、关键工序施工情况： 一、关键部位： 1、配电房基础浇筑 二、关键工序： - 施工人员 3人 - 浇筑顺序及方法：按照施工方案、操作工艺施工。 - 三、监理情况： 1、质检员已到位，混凝土工 1人；模板工1人； 2、施工机械良好； 3、混凝土开盘鉴定、配合比设计单、水泥、砂子试验报告齐全； 4、混凝土塌落值 符合要求； 5、振捣方法：紧插慢拔，振捣点布置成梅花形，振捣间距不大于500mm；振捣点时间及移位符合要求。 6、模板支撑牢固，未发现涨模、跑模现象。 |  |  |
| 发现的问题及处理情况： |  |  |
| 旁站监理人员（签字）： 年 月 日 |  |  |

注  1.	本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。

2.	如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。

3.	本表一式一份，监理项目部留存。